Форма технического задания

Техническое задание на «Поставку лакокрасочных материалов»

(объект закупки)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п |  | Наименование товара | Подразделение Заказчика |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
| 1 |  | Нитроэмаль НЦ132 белая, баллончик | ЦД |  | шт. |  | 30 |  | Назначение | Предназначена для защиты и окраски деревянных, предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при комнатной температуре | 2 часа до отлипания и 24 часа до полного высыхания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный диапазон, в котором может использоваться этот лакокрасочный материал | От -12°C до +60°C. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид получаемой пленки | Однородный, без бугров, морщин, пятен, потеков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость получаемой пленки по маятниковому прибору ТМЛ | Не менее 0,15 условных единиц. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ударная прочность пленки не менее | 50 условных единиц по прибору У-1. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость | 60–100 по вискозиметру B3-246. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 32–40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллончик | 270г |  |  |
| 2 |  | Нитроэмаль НЦ132 желтая, баллончик | ЦД |  | шт. |  | 30 |  | Назначение | Предназначена для защиты и окраски деревянных, предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при комнатной температуре | 2 часа до отлипания и 24 часа до полного высыхания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный диапазон, в котором может использоваться этот лакокрасочный материал | От -12°C до +60°C. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид получаемой пленки | Однородный, без бугров, морщин, пятен, потеков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость получаемой пленки по маятниковому прибору ТМЛ | Не менее 0,15 условных единиц. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ударная прочность пленки не менее | 50 условных единиц по прибору У-1. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость | 60–100 по вискозиметру B3-246. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 32–40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллончик | 270г |  |  |
| 3 |  | Нитроэмаль НЦ132 красная, баллончик | ЦД |  | шт. |  | 30 |  | Назначение | Предназначена для защиты и окраски деревянных, предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при комнатной температуре | 2 часа до отлипания и 24 часа до полного высыхания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный диапазон, в котором может использоваться этот лакокрасочный материал | От -12°C до +60°C. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид получаемой пленки | Однородный, без бугров, морщин, пятен, потеков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость получаемой пленки по маятниковому прибору ТМЛ | Не менее 0,15 условных единиц. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ударная прочность пленки не менее | 50 условных единиц по прибору У-1. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость | 60–100 по вискозиметру B3-246. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 32–40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллончик | 270г |  |  |
| 4 |  | Нитроэмаль НЦ132 черная, баллончик | ЦД |  | шт. |  | 30 |  | Назначение | Предназначена для защиты и окраски деревянных, предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при комнатной температуре | 2 часа до отлипания и 24 часа до полного высыхания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный диапазон, в котором может использоваться этот лакокрасочный материал | От -12°C до +60°C. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид получаемой пленки | Однородный, без бугров, морщин, пятен, потеков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость получаемой пленки по маятниковому прибору ТМЛ | Не менее 0,15 условных единиц. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ударная прочность пленки не менее | 50 условных единиц по прибору У-1. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость | 60–100 по вискозиметру B3-246. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 32–40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллончик | 270г |  |  |
| 5 |  | Нитроэмаль НЦ132 синяя, баллончик | ЦД |  | шт. |  | 30 |  | Назначение | Предназначена для защиты и окраски деревянных, предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при комнатной температуре | 2 часа до отлипания и 24 часа до полного высыхания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температурный диапазон, в котором может использоваться этот лакокрасочный материал | От -12°C до +60°C. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид получаемой пленки | Однородный, без бугров, морщин, пятен, потеков |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость получаемой пленки по маятниковому прибору ТМЛ | Не менее 0,15 условных единиц. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ударная прочность пленки не менее | 50 условных единиц по прибору У-1. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость | 60–100 по вискозиметру B3-246. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 32–40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Баллончик | 270г |  |  |
| 6 |  | Эмаль НЦ273 серебристая | ЦД |  | кг |  | 30 |  | Внешний вид пленки эмали | Однородная ровная, поверхность без посторонних включений. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень разбавления, % | 100-150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % основы эмали | 25±2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более | 25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3, ч., не более | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию бензина и масла при температуре (20±2) °С, ч., не менее | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч ,не менее | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара Бочонок металлический | 10кг |  |  |
| 7 |  | Краска БТ-177 серебрянка | ЦД |  | кг |  | 250 |  | Внешний вид пленки | Ровная, без оспин и морщин, серебристая или БТ-177 серебристая |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания пленки до степени 3: при (20+0,2) ºС, ч., не более 16, при 100-110°С, мин., не более | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрывистость невысушенной пленки у краски БТ-177 серебристой, г/м², не более | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 50кг |  |  |
| 9 |  | Пудра алюминиевая ПАП-2 | ЦД |  | кг |  | 240 |  | Кроющая способность на воде, см2/г, не менее | 7000 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гранулометрический состав: | 008 - 1,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на сите, % масс, не более | 0056 - 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Номера сеток по ГОСТ 6613) | 0045 - 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всплываемость, %, не менее | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание примесей, % масс, не более | Fe 0,5 Fe 0,5 Si 0,4 Cu 0,05 Mn 0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Влага | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жировые добавки | 3,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 50 |  |  |
| 10 |  | Растворитель 646 1л. | ЦД |  | шт. |  | 20 |  | Плотность вещества составляет | 0,87 г/см3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент летучести колеблется | От 8 до 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число коагуляции – более | 35% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кислотное число – меньше или равно | 0,06 мг КОН/г |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес воды не превышает | 2% (по Фишеру) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура кипения | 59 градусов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура самовозгорания | 403 градуса |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замерзания | Нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Набора вязкости | Нет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс опасности | III |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бутылка | 1л. |  |  |
| 11 |  | Мастика битумная гидроизоляционная PROFIMAST | ЦД |  | л. |  | 100 |  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность сцепления с металлом, МПа | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка, °С | +50оС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гибкость на брусе (R=5,0 мм, при температуре -5°С) | -10оС |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания одного слоя при 20°С до степени 3, ч, не более | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водонепроницаемость (водостойкость) в течение Не менее 72 часов при давлении 0,001 МПа | Выдерживает испытание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа, за 10 мин. | Выдерживает испытание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средний расход материала для создания 1-го слоя Рекомендуемой толщиной | 0,5 мм, л/м2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 20л. |  |  |
| 12 |  | Битум нефтяной строительный БН 70/30 ГОСТ6617-76 | ЦД |  | Тн. |  | 0,25 |  | Глубина проникания иглы при 25 °С 0,1 мм | 21-40 28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 70-80 72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растяжимость при 25 °С, не менее | 3,0 4,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворимость в толуоле, %, не менее | 99,50 99,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменение массы после прогрева, %, не более | 0,50 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура вспышки °С, не ниже | 240 290 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля воды | Следы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средний расход битума бн. 70/30 около | 0,8-2,0 кг на 1м2. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Мешок | 25кг |  |  |
| 13 |  | Олифа синтетическая | ЦД |  | Кг. |  | 200 |  | Цвет по йодометрической шкале, мг I2 /100 см3 , не темнее | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отстой, % (по объему), не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С | 18-25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кислотное число, мг КОН, не более | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С | Полная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 50 По ГОСТ 17537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 50кг |  |  |
| 14 |  | Краска акриловая по металлу и ржавчине, красная | ЦД |  | Кг. |  | 200 |  | Основа материала | Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 2 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 4 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия, балл, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончательный набор прочности, сут. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 25кг |  |  |
| 15 |  | Краска акриловая по металлу и ржавчине, желтая | ЦД |  | Кг. |  | 100 |  | Основа материала | Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 2 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 4 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия, балл, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончательный набор прочности, сут. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 25кг |  |  |
| 16 |  | Краска акриловая по металлу и ржавчине, синяя | ЦД |  | Кг. |  | 200 |  | Основа материала | Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 2 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 4 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия, балл, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончательный набор прочности, сут. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 25кг |  |  |
| 17 |  | Краска акриловая по металлу и ржавчине, серая | ЦД |  | Кг. |  | 150 |  | Основа материала | Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 2 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 4 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия, балл, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончательный набор прочности, сут. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 25кг |  |  |
| 18 |  | Краска акриловая по металлу и ржавчине, черная | ЦД |  | Кг. |  | 200 |  | Основа материала | Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 2 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 4 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия, балл, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончательный набор прочности, сут.. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 25кг |  |  |
| 19 |  | Краска акриловая по металлу и ржавчине, белая | ЦД |  | Кг. |  | 150 |  | Основа материала | Алкидно-уретановая основа, антикоррозионные добавки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность, допускается незначительная шагрень |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 60-65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 60-120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания от пыли при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 2 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5) °С, ч, не более | 4 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия, балл, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончательный набор прочности, сут. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 25кг |  |  |
| 20 |  | Краска по бетону, износостойкая | ЦД |  | Кг. |  | 200 |  | Основа материала: | Акриловый особо прочный полимер на органическом растворителе. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 80 ± 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C | 80–140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) % | 20 минут |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия бетонной краски, балл, | G0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная светостойкость покрытия, ч, не менее | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию, мин, не менее: | а) воды при температуре (20 ± 2) °C – 168 б) 3%-ого раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °C – 72. в) бензина – 20. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее | 0,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент яркости, %, не менее | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность, г/см3, более | 1.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Антикоррозийные свойства: | Содержание фосфата цинка, %-7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тара: Бочонок металлический | 25кг |  |  |
| 21 |  | Краска желая | СГЭ |  | кг |  | 50 |  | Назначение | Восстановление лакокрасочных покрытий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 2316-228-07507802-2015 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин полуматовую или полуглянцевую поверхность. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5)°С, с, в пределах | 40-140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: —воды —3-процентногораствора хлористого натрия —минерального масла —10–процентного раствора гидроксиданатрия —3 – процентного раствора соляной кислоты | 480 480 480 480 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрывистость пленки, г/м², не более | 250 |  |  |
| 22 |  | Краска черная | СГЭ |  | кг |  | 50 |  | Назначение | Восстановление лакокрасочных покрытий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 2316-228-07507802-2015 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин полуматовую или полуглянцевую поверхность. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5)°С, с, в пределах | 40-140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: —воды —3-процентногораствора хлористого натрия —минерального масла —10–процентного раствора гидроксиданатрия —3 – процентного раствора соляной кислоты | 480 480 480 480 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрывистость пленки, г/м², не более | 250 |  |  |
| 23 |  | Краска синяя | СГЭ |  | кг |  | 50 |  | Назначение | Восстановление лакокрасочных покрытий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 2316-228-07507802-2015 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин полуматовую или полуглянцевую поверхность. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5)°С, с, в пределах | 40-140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: —воды —3-процентногораствора хлористого натрия —минерального масла —10–процентного раствора гидроксиданатрия —3 – процентного раствора соляной кислоты | 480 480 480 480 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрывистость пленки, г/м², не более | 250 |  |  |
| 24 |  | Краска красная | СГЭ |  | кг |  | 50 |  | Назначение | Восстановление лакокрасочных покрытий |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ 2316-228-07507802-2015 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет покрытия | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний вид покрытия | После высыхания грунт-эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин полуматовую или полуглянцевую поверхность. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре плюс (20,0±0,5)°С, с, в пределах | 40-140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень перетира, мкм, не более | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания при температуре (20±2)°С до степени 3, ч, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Твердость покрытия по ТМЛ-2124 (маятник А), усл.ед., не менее | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прочность пленки при ударе по У-1, см, не менее | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адгезия к металлу, баллы, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, ч, не менее: —воды —3-процентногораствора хлористого натрия —минерального масла —10–процентного раствора гидроксиданатрия —3 – процентного раствора соляной кислоты | 480 480 480 480 360 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрывистость пленки, г/м², не более | 250 |  |  |
| 25 |  | Олифа натуральная (льняная) | СГЭ |  | кг |  | 10 |  | Назначение | Разведение лакокрасочного материала |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 19266 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет по йодометрической шкале, мг I2 /100 см3 , не темнее | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отстой, % (по объему), не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с | 26-32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кислотное число, мг КОН, не более | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20 ± 2) °С | Полная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность при температуре (20 ± 2) °С, г/см3 | 0,936-0,950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Йодное число, мг йода на 100 г, не менее | 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на Р2 O5, %, не более | 0,026 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля золы, %, не более | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Смоляные кислоты | отсутствуют |  |  |
| 26 |  | Растворитель Уайт-спирит | СГЭ |  | л |  | 10 |  | Назначение | Очистка оборудования и инструмента |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 3134-78 | Соответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плотность ρ420, не более | 0,790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фракционный состав:температура начала перегонки, °С, не выше | 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | остаток в колбе, %, не более | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Летучесть по ксилолу | 3-4,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анилиновая точка, °С, не выше | 65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля общей серы, %, не более | 0,025 |  |  |
| 27 | Эмаль МЛ-12 (синяя) ГОСТ 9754-76 |  |  | СГМ (Сервисный центр) |  | кг. | 100,00 | Назначение: |  | Обработка любых поверхностей металла для использования в помещении или на улице |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие наносимого слоя: |  | - отсутствие трещин и морщинок - нет посторонних вкраплений - отсутствие оспин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вязкость: |  | 70 -120 ед. при комнатной температуре. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Степень блеска эмали имеющий защитный оттенок: |  | 58 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем нелетучих компонентов: |  | 45-60% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания: |  | 3-4 часа |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Светоустойчивость защитного слоя: |  | от 4 часов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель адгезии с основанием: |  | 1 балл |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем поставляемой тары: |  | 20 кг. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Требование к окрашиваемой поверхности: |  | Требует шлифовки и пескоструя. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные характеристики окрашенного предмета |  | До 5 лет при холодном и умеренном климате. |  |  |
| 28 | Краска алкидная по металлу (Эмаль ХВ-124): - красная, -серая, -черная -белая. |  |  | СГМ (Сервисный центр) |  | (красная) кг. (серая) кг. (черная) кг. (белая) кг. | 100,00 100,00 200,00 100,00 | Внешний вид пленки |  | После высыхания пленка должна быть однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних предметов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Время высыхания до степени 3 при температуре 200С, ч, не более |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сморщивание эмали пленки |  | В местах нанесения на сухую пленку мазков эмали и капли растворителя не должно быть сморщивания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диапазон температур нанесения на окрашиваемую поверхность |  | От -10 до 30 0С |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем поставляемой тары: |  | 20 кг. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предназначение: |  | Для окраски металлических и деревянных предметов, эксплуатируемых в атмосферных условиях |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Требование |  | ГОСТ 10144-89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ, % |  | 27-33 |  |  |
| 29 | Растворитель Уайт-спирит (Нефрас-С4-155/200) |  |  | СГМ (Сервисный центр) |  | Литр. | 50,0 | Объем поставляемой тары (пластиковая канистра): |  | 10 л. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Требование ГОСТ: |  | 3134-78 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Назначение, особенности: |  | Служит для разбавления красок, эмалей, лаков и другого лакокрасочного ассортимента на масляной, алкидной основах, шпатлевок МЛ, ПФ, ВН, МЧ, МС марок, грунтовок, олифы. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Использование: |  | Придание нужной вязкости мастикам, антибактериальным средствам для обработки древесины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная плотность при 20°С |  | 0,790 г/см3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Температура окружающей среды для использования при работе |  | +5 до + 30 0С |  |  |
| 30 | Растворитель 646 |  |  | СГМ (Сервисный центр) |  | Литр. | 50,0 | Стандарт: |  | ГОСТ 18188-72. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Объем поставляемой тары (пластиковая канистра): |  | 10 л. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Состав: |  | Прозрачный, однородный, без расслоения и образования мутного осадка. Не должно содержаться взвешенных частиц. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Химический состав: |  | Толуол – 50%; Бутанол – 15%; Бутилацетат – 10%; Этиловый спирт- 10%; Ацетон – 7%; Этилцеллозольв – 8% |  |  |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12/Иное месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 30 дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено/Иное |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено/Иное |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено/Иное |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено/Иное |
| 11 | Срок поставки | В течение 45 календарных дней с даты заключение договора/Иное |
| 12 | Место поставки | Г. Якутск, Маганский тракт 2 км, д. 2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено/Иное |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.