Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АРМ УТ (сварочный цех) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Макеев А.Н. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Бетонные полы с выбоинами |  |
| 2 | Штукатурка на потолках и стенах с трещинами, в отдельных местах с выбоинами |  |
| 3 | Деревянные оконные блоки сгнили, требуют замены на блоки ПВХ |  |
| 4 | Регистры и трубопроводы загрязнены |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание каменное одноэтажное |  |  |  |
| 1 | Замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ (замеры перед закупкой) | М2 | 6,3 | 2,1х1,5- 2шт |
| 2 | Обшивка оконных откосов гипсокартонными листами с прокладкой утеплителя (изовер) | м2/м3 | 5,76/0,576 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | м2 | 35,24 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2 толщ. слоя до 20мм | м2 | 33,3 |  |
| 5 | Подшивка потолка оцинкованной сталью по металлическому каркасу с его устройством | м2 | 75,0 |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 25% за 2раза | м2 | 48,6 |  |
| 7 | Водоэмульсионная окраска оконных и дверных откосов за 2 раза | м2 | 35,1 |  |
| 8 | Водоэмульсионная окраска стен, ранее окрашенная в/э краской с расчисткой до 35% за 2 раза | м2 | 83,9 |  |
| 9 | Окраска масляными составами регистров и труб отопления с расчисткой старой краски до 25% за 2 раза | м2 | 35,78 |  |
| 10 | Окраска масляными составами металлических поверхностей с расчисткой старой краски до 10% площадью до 5м2 за 2 раза | м2 | 10,5 |  |
| 11 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей до 5м2 за 2 раза | м2 | 57,94 |  |
| 12 | Устройство бетонных полов с армированием сеткой АIII 10мм шагом 200х200мм бетон М200 толщ. 100мм | м2 | 72,0 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | Бабичев В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник УТ |  |  |  | Джамалдинов М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам.начальника ОПБи ОТ |  |  |  | Сидоршин П.А. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | Асадулаев М.Г. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Дмитрова Н.В. |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора                                  Мухтаров Г.З.